ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MÓDULO JAZIGO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA O  CEMITÉRIO MUNICIPAL PARQUE BOM JARDIM

- INTRODUÇÃO

Estas especificações englobam as obrigações da empresa executora, doravante designada como CONTRATADO; serviços estes que foram contratados pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, através da Secretaria Executiva Regional V, doravante designada CONTRATANTE, no que se refere às Especificações e Normas de execução dos serviços de CONSTRUÇÃO, conforme padronização estabelecida pela CONTRATANTE, e também, em perfeita observância aos projetos apresentados.

- FISCALIZAÇÃO

A contratante manterá, na obra, engenheiros e técnicos pertencentes ao seu quadro de funcionários, devidamente credenciados e autorizados a exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento, controle e fiscalização da execução dos serviços necessários à construção objetivada, constituindo a entidade que doravante será denominada de FISCALIZAÇÃO.

- ASPECTOS GERAIS

Ficará o Contratado 0brigado a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo após a correspondente notificação da Fiscalização, devidamente registrada no Livro de Ocorrências

da obra; sendo de inteira responsabilidade do Contratado os ônus decorrentes desta providência.

- CONTRATADO: DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS

Em caso de dúvida na interpretação dos projetos e estas especificações, primeiramente, deverá ser consultada a Fiscalização.

- REGISTRO DA OBRA EM  ORGÃOS COMPETENTES

O Contratado deverá obter todas as licenças da obra e suas eventuais e necessárias renovações, junto aos órgãos competentes, ou seja, deverá atender as determinações do CREA, entre outros, notadamente ao que se relaciona com a colocação de placas no local da obra, contendo os nomes e números de inscrições dos autores dos projetos e dos responsáveis pela construção, licenças, alvará de construção da obra, etc.

- EQUIPAMENTOS E MATERIAS DE SEGURANÇA

Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança e proteção individual dos operários.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

  - 7.1. PLACA DA OBRA

Providenciar a placa indicativa da obra nas dimensões (3,5 x 4,0) m, modelo padrão da            Prefeitura Municipal de Fortaleza, cuja especificação será disponibilizada pela fiscalização;

7.2. RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO

Efetuar a limpeza da área onde serão construídas as gavetas, livrando-a de resíduos orgânicos ou inorgânicos. A limpeza do terreno será efetuada manual ou mecanicamente, tomando os devidos cuidados para evitar danos e acidentes. Toda a área envolvida ou afetada pela construção deverá sofrer raspagem e limpeza completa do terreno, compreendendo os serviços de capina e remoção da totalidade do material produzido por esta operação.

7.3. LOCAÇÃO DA OBRA – EXECUÇÃO E GABARITO

A locação da obra deverá ser feita em comum acordo com a Fiscalização, a qual, emitirá a sua aprovação para liberação dos serviços para execução. Será utilizado gabarito com pontaletes e tábuas de taipa.

- MOVIMENTO DE TERRA

8.1. ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO

Após a locação, deverá se escavada a área da instalação dos módulos onde a  profundidade será variada para corresponder com o solo, podendo variar de 2,40 a 2,50 m.

8.2. ATERRO COM MATERIAL ARENOSO

Será utilizado aterro com material arenoso, incluindo o espalhamento e adensamento com aquisição. Será colocado  sob os jazigos uma camada de aproximadamente  40 cm.

8.3. TRANSPORTE DE MATERIAL

Deverão ser transportados todos os resíduos provenientes da limpeza e escavação, não podendo reaproveitar nada.  Os resíduos deverão ser deslocados, conforme Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil, o qual,  deverá ser apresentado pela CONTRATADA.

9. PISOS

9.1. LASTRO DE CONCRETO

O lastro deverá ser na espessura de 6 cm.  Será executado no último nível de cada módulo servindo como piso e será usado concreto armado e/ou pré-moldado de pelo menos 25 MPA.

9.2. GRAMA EM PLACAS

A CONTRATADA deverá fornecer e plantar grama em placas após a camada de aterro de 40 cm.

10. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

10.1. PILAR DE CONCRETO (1,90x0,12x0,12) m

Será tipo cruz (vide projeto) e confeccionado nas dimensões (12 x 12) cm  e altura de 1,90 cm, usando concreto Fck = 25 Mpa e ferro D= 5.0, nos espaçamentos variados de acordo com projeto.

Será feita uma “sapatinha” nas dimensões (30 x 30) cm feita com ferro D= 4.2 e 5.0 e concreto Fck= 25 Mpa  com altura de 19 cm (vide projeto) .

11. PAREDES E PAINÉIS

11.1. PLACA LISA PREMOLDADA DE CONCRETO (0,82x0,52x0,03) m

Será  usada para separar os compartimentos de cada jazigo (peça de fechamento) .

Levando- se em conta que o comprimento de cada compartimento é 2,20 m, será necessário usar 04 placas, sendo que as centrais serão nas dimensões (0,82x0,52) m com espessura de 3 cm e confeccionada com ferro D= 4.2 CA-60 com concreto Fck= 25 Mpa com espaçamentos variando de acordo com projeto  e o rejuntamento  será com argamassa de cimento no traço 1:4.

11.2. PLACA LISA PREMOLDADA DE CONCRETO (0,82x0,60x0,03) m

Será uma das peças de fechamento. Levando-se em conta  que o comprimento de cada compartimento é 2,20 m será necessário usar 04 placas, sendo que as das extremidades serão nas dimensões (0,82x0,60) m com espessura de 3 cm. Cada laje será confeccionada com ferro D=4.2 CA-60 com concreto Fck=25 Mpa ,com espaçamento variando de acordo com projeto e rejuntada com argamassa de cimento no traço 1:4.

11.3. PLACA PREMOLDADA DE CONCRETO PERFIL T(2,20x0,57x0,02) m

Será uma das peças principais e terá as dimensões(2,20x0,57) m e  espessura de 2 cm com espaçamento variando de acordo com o projeto.

Será a 1.ª peça de baixo p/cima e a peça do meio ;  cada peça será confeccionada usando ferro D=4.2 CA-60, com espaçamento variando de acordo com projeto. O concreto usado será com Fck= 25 Mpa e  rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:4.

11.4. PLACA PREMOLDADA DE CONCRETO PERFIL CRUZ (2,20x0,57x0,02) m

Será uma das peças principais, sendo a 1.ª peça de cima para baixo, servindo para receber a última pedra de cima.

Será nas dimensões (2,20x0,57) m  com espessura de 2 cm com espaçamento variando de acordo com o projeto.

O ferro a ser usado será com D= 4.2 e o concreto será com Fck=25 Mpa e o rejunte será com argamassa de cimento no traço 1:4.

11.5. PLACA LISA PREMOLDADA DE CONCRETO (0,84x0,78x0,03)

Será a peça de testada (vide projeto). Cada jazigo terá 02 testadas com dimensões (0,84x0,78) m e espessura de 3 cm. Cada peça será executada com ferro D= 4.2 CA-60 com espaçamento variando de acordo com  projeto. O concreto será  Fck= 25 Mpa com rejuntamento em argamassa de cimento no traço 1:4.